Таблица толщины стенок газовых полиэтиленовых труб

Трубы ПЭ 100 и ПЭ80 газовые.

| SDR/Ø,мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭ-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,4 | 10,1 | 12,3 | 14 | 15,7 | 17,9 |
| 11 | 2 | 2,3 | 3 | 3,7 | 4,6 | 5,8 | 6,8 | 8,2 | 10 | 11,4 | 12,7 | 14,6 |
| 13,6 |  | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,7 | 8,1 | 9,2 | 10,3 | 11,8 |
| 17 |  |  | 2 | 2,4 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 6,6 | 7,4 | 8,3 | 9,5 |
| 17,6 |  |  |  | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9,1 |
| SDR/Ø | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| ПЭ-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,1 | 22,4 | 25,2 | 27,9 | 3,3 | 35,2 | 39,7 | 44,7 | 50,3 | 55,8 | 62,5 | 70,3 |
| 11 | 16,4 | 18,2 | 20,5 | 22,7 | 25,4 | 28,6 | 32,2 | 36,3 | 40,9 | 45,4 | 50,8 | 57,2 |
| 13,6 | 13,3 | 14,7 | 16,6 | 18,4 | 20,6 | 23,2 | 26,1 | 29,4 | 33,1 | 36,8 | 41,2 | 46,3 |
| 17 | 10,7 | 11,9 | 13,4 | 14,8 | 16,6 | 18,7 | 21,1 | 23,7 | 26,7 | 29,7 | 33,2 | 37,4 |
| 17,6 | 10,2 | 11,4 | 12,8 | 14,2 | 15,9 | 17,9 | 20,1 | 22,7 | 25,5 | 28,3 | 31,7 | 35,7 |

Блог обыкновенного инженера: Rudic.ru